SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DLA ZADANIA:

WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA W REJONIE BUDYNKÓW PRZY UL. OKRZEI 11 I UL. SOKOLSKIEJ 80 ORAZ WYKONANIE CHODNIKA W REJONIE  PRZY UL. OKRZEI 1-5

A GRAŻYŃSKIEGO 60-68 W KATOWICACH

SPIS TREŚCI

ST 0		Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	str. 3

SST 1		Przygotowanie terenu							str. 12

SST 2		Nawierzchnie chodników i placów					str. 13

SST 3		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	str. 19

SST 4		Obrzeża betonowe i Ekobord						str. 28

SST 5		Roboty ziemne							str. 33

SST 6		Konstrukcje betonowe i żelbetowe					str. 36

SST 7 		Ślusarka								str. 57

ST 0		OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

1. WSTĘP

  - PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robot związanych z wymianą i wykonaniem chodników przy ul. Oblatów/Grażyńskiego w Katowicach.

  - ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą warunków wykonania i odbioru robót związanych z przedmiotem ST, a w szczególności:

Elementy placów, chodników zieleni i małej architektury

POZYCJA 1 – CHODNIK łączący ul. Sokolską z terenem Budżetu Obywatelskiego

ROZBIÓRKI

- rozebranie chodnika z płytek 35x35x5 szerokość 1,5 m

- rozebranie obrzeży chodnikowych

- wywóz ziemi i gruzu

- rozebranie chodnika o nawierzchni z asfaltobetonu szer. 2,0 m

ODTWORZENIE

- wytyczenie chodnika

- korytowanie na głębokość 32 cm z odwozem ziemi

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

- ustawienie obrzeży chodnikowych 30x8 na ławie z betonu B15

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 6 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm

- ułożenie nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50x7 cm, kolor antracyt, na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 4 cm – szerokość chodnika z płytek na odcinku ul. Sokolska –

schody terenowe 1,0 m, na odcinku schody terenowe – istniejący chodnik 1,5 m

- ułożenie pasów szerokości 3 kostek brukowych granitowych (kostka 6x6x6) z obu stron

chodnika

- wyrównanie terenu wzdłuż obrzeży z dosypaniem ziemi

POZYCJA 1A – SCHODY TERENOWE

ROZBIÓRKI

- rozebranie balustrady stalowej z płaskownika

- rozebranie schodów betonowych

- wywóz gruzu

ODTWORZENIE

- wykonanie ławy betonowej z betonu B10 pod schody prefabrykowane

- ustawienie prefabrykowanych schodów żelbetowych

- montaż balustrady schodowej z profili stalowych zamkniętych 50x50x3 wysokości 110

cm, z pierwszym słupkiem na poziomie chodnika i dodatkowym pochwytem dla

niepełnosprawnych. Całość mocowana poprzez przykręcenie kotwami stalowymi do

schodów żelbetowych. Balustrada malowana proszkowo.

POZYCJA 2 – CHODNIK łączący teren Budżetu Obywatelskiego z ul. Okrzei

ODTWORZENIE

- ustawienie obrzeży z tworzywa typu „EKO-BORD UNI” wys. 8,0 cm na ławie betonowej

- profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy

- wykonanie warstwy dynamicznej (podkładowej) z kruszywa mineralnego (np. Tegra,

Hanse Grande) gr. 6 cm

- wykonanie warstwy wierzchniej gr. 4 cm z dynamicznej (podkładowej) z kruszywa

mineralnego (np. Tegra Plazadur, Hanse Grande) w kolorze istniejących nawierzchni

- wyrównanie terenu wzdłuż obrzeży z dosypaniem ziemi

  - OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie określenia i terminy użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji są terminami powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisów budowlanych, norm i publikacji technicznych.

  - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego,  oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano – montażowych.

    - PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji zadania, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów granicznych parceli, do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

    - ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PRZEDMIAREM I ST

Przedmiar robót, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub braków w dokumentach a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

    - ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

    - ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

    - OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

    - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odrębnymi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

    - OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

    - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że  wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

    - OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do przy robotach od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

    - ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Inwestor wskaże miejsce, na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze na potrzeby rozbiórki.

    - STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- MATERIAŁY

Wszystkie używane materiały powinny spełniać warunki określone w obowiązujących polskich normach PN: BN: ZN oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa klasy „B” oraz świadectwo Państwowego Zakładu Higieny

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na osie, skrajni pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru

5.2 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i wytycznych.

5.3 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST.

6.2. DOKUMENTY BUDOWY

# Dziennik Budowy

Dziennik budowy w przypadku robót wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowę jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelnie dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

## Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę ewentualnie zgłoszenie rozpoczęcia robót,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoły odbioru robót,

- operaty geodezyjne,

- protokoły z narad i ustaleń,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeśli jest wymagany.

## Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi robót są:

1m² - metr kwadratowy,

1m³ - metr sześcienny,

1mb – metr bieżący,

1 szt. - sztuka,

1 kpl. - komplet,

1 tona

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych pozycji ujęto w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

Roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi częściowemu,

- Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór robót będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU GWARANCJI

Odbiór pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. "Odbiór ostateczny"

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Załączony do projektu przedmiar robót nie stanowi podstawy do ustalenia zakresu kalkulowanych do oferty łącznych kosztów robót. Oferent jest zobowiązany do własnej kalkulacji kosztów pełnego zakresu robót, łącznie z robotami przygotowawczymi 
i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót.

Oferowana umowna cena usługi powinna uwzględniać:

- Pełny zakres robót rozbiórkowych

- Wywóz odpadów na odpowiednie składowisko

- Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

- Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy.

- Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbędnych materiałów i towarów z założeniem utrzymania standardu jakości przewidzianego projektem.

- Koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny być zlecone przez Wykonawcę do odpowiednich przedsiębiorstw i instytucji administrujących poszczególnymi elementami uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

- Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczególnionych 
w szczegółowych warunkach kontraktu.

- Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

- Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

  - ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

  - ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami

  - ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

  - ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpożarowej

  - ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321)

  - ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska

  - ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z poźn. zmianami)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195, poz. 2011)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 Nr 249 poz. 2497)

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 169 poz 1650)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz 401)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz 1126)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz 2041)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajcego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz 2042)

  - Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy  z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu 
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

SST 1	PRZYGOTOWANIE TERENU

PRZYGOTOWANIE TERENU CPV 45100000-8

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu pod roboty związane z wymianą chodników przy ul. Grażyńskiego/Okrzei/Sokolskiej w Katowicach.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST1) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych poniżej.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad przygotowania terenu pod roboty związane z przedmiotem ST, a w szczególności:

  - ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

  - doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;

  - urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

  - zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

  - urządzenia składowisk materiałów powstałych z rozbiórki.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Teren robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić minimum 1,5 m. Ogrodzenie powinno być łatwe do demontażu na wypadek interwencji służb ratunkowych.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca postojowe na terenie budowy.

Wokół obiektu należy wyznaczyć strefy niebezpieczne i zabezpieczyć je tablicami lub taśmami ostrzegawczymi. Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi.

Dla potrzeb komunikacji samochodowej i pieszej należy wykorzystać w miarę możliwości istniejącą sieć dróg stałych. Obowiązek właściwego zagospodarowania terenu budowy leży po stronie wykonawcy robót. Należy je wykonać zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Koszt zabezpieczenia i zagospodarowania placu budowy Wykonawca powinien skalkulować w kosztach ogólnych budowy.

SST 2	NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW I PLACÓW

ŚCIEŻKI PIESZE CPV 45233161-5

### ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH CPV 45112710-5

1. WSTĘP

  - PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu pod roboty związane z wymianą chodników przy ul. Grażyńskiego/Oblatów w Katowicach.

  - ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST3) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na celu wykonanie nawierzchni chodników, a w szczególności:

- Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika z płytek betonowych 35x35 i nawierzchni asfaltowej na chodnik z płyt betonowych 50x50x7 i kostki granitowej 6x6x6 oraz wykonanie nowego chodnika o nawierzchni z kruszywa mineralnego.

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Nadzór.

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument (deklaracja zgodności) potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające aprobatę techniczną IBDiM.

Do wykonania robót należy użyć zgodnie z dokumentacją projektową:

Płyty betonowe chodnikowe 50x50x7 w kolorze antracyt

Beton powinien spełniać wymagania:

- klasa nie niższa niż C25/30 (wytrzymałość na ściskanie)

- nasiąkliwość nie większa niż 5%,

- mrozoodporność nie niższa niż F 150,

-ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm.

Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą:
- dla długości i szerokości ±3 mm,

- dla grubości ± 5 mm.

Powierzchnie boczne uważa się za płaskie względnie proste jeżeli nie występują odchylenia powyżej 2 mm przy grubości elementu  8 cm. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-80/B-10021. W razie wystąpienia wątpliwości Nadzór może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań.

## Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni NP1 i NP2

Należy stosować następujące materiały

na podsypkę piaskową pod nawierzchnię

- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym 
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.

Materiały do wykonania podbudowy dla nawierzchni

Podbudowę pod nawierzchnię z kostki betonowej stanowi podbudowa 
z kruszywa stabilizowanego mechanicznego wg SST4.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać 
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla wykonania określonych robót.

Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. Do rozścielenia podsypki piaskowej oraz podbudowy z kruszywa można stosować małe spycharki, równiarki a do zagęszczania również małe walce statyczne 
i wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach l przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia wszelkich uszkodzeń 
i zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania wykonania robót podano ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie 
z opracowaną dokumentacją projektową.

Wymagania dla nawierzchni z kostki betonowej,

a) powyżej wymienione elementy należy zawsze układać na warstwie podsypki wykonanej z  piasku, wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową; grubość podsypki po zagęszczeniu nawierzchni powinna wynosić 3-5cm

b) warstwa ścieralna jednego typu konstrukcji nawierzchni powinna być wykonana 
z  elementów o jednakowej grubości,

c) dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów nie może przekraczać 2 mm,

d) powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 3+5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń,
e) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm,

f) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o 1/2 szerokości,

g) elementy przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała się 1 cm powyżej górnej krawędzi  krawężnika,

h) elementy na łukach należy układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo, jednak nie szerzej niż 9 mm,

i) spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu,

j) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; zagęszczanie należy prowadzić od krawędzi niższej ku wyżej położnej w kierunku poprzecznym kształtek,

k) po ubiciu należy szczelny uzupełnić piaskiem.

Nawierzchnia brukowa:

- kostka betonowa brukowa 6 cm     						- 60 mm

- podsypka piaskowa			 					- 50 mm

- kruszywo 0-32,5 - warstwa nośna						- 100 mm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót  podano ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”.

Kontrola materiałów

Dla elementów betonowych nawierzchni należy sprawdzić:

  - wygląd zewnętrzny

  - kształt i wymiary

  - wytrzymałość na ściskanie – w przypadkach wątpliwych

  - nasiąkliwość na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego elementu wg PN-B-06250 – w przypadkach wątpliwych

  - odporność na działanie mrozu wg PN-B-06250 – w przypadkach wątpliwych

  - ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 – w przypadkach wątpliwych

- materiały do podsypek i wypełnień spoin:

  - piasek o uziarnieniu wg PN-B-06714/15, zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12, zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-06714/26 – w przypadkach wątpliwych i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy.

  - piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (wg PN-B-06714/26) - w przypadkach wątpliwych 
i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy,

wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 dla R28 - w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić R7 > 10 MPa, R28 > 14 MPa.

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek. Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwykłego: 40 sztuk,

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy. W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.

Badania w czasie robót

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową

Badanie prawidłowości układania kostki polega na:

zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom. Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane.

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej -również przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [18]. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0cm.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni przedstawiono w poniższej tablicy:

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spadki poprzeczne | 1 raz na 30 m |
| 2 | Rzędne wysokościowe | 1 raz na 30 m |
| 3 | Ukształtowanie osi w planie | 1 raz na 30 m |
| 4 | Szerokość nawierzchni | 1 raz na 30 m |
| 5 | Grubość podsypki | 1 raz na 30 m |

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania ścieku z kostki kamiennej powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w przepisach  podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

Kontrola podłoża gruntowego

a) zagęszczenie wg metody I lub II normy PN-B-04481 - w 2 punktach działki roboczej,
b) ukształtowanie powierzchni podłoża co 20 m,
   -    spadek poprzeczny; dopuszczalna tolerancja ±0,5%,
   -    spadek podłużny; dopuszczalna tolerancja ±0,3%,
   -    równość w profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym; dopuszczalna tolerancja ±20 mm, 
   -    rzędne wysokościowe; dopuszczalna tolerancja  ± 2 cm,
   -    szerokość koryta; dopuszczalne tolerancja ± 5 cm.

Kontrola wykonania podbudowy

Nośność badać nie rzadziej niż 2 razy na działkę roboczą. . Dopuszczalne tolerancje wykonania w zakresie cech geometrycznych jak w punkcie 6.2.2.b).

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru  robót  podano ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są 1 m2 dla wykonywanej nawierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru  robót  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Odbioru dokonuje Nadzór po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie wyników badań  i pomiarów wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”

Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie wykonanych robót dla poszczególnych nawierzchni, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione 
w Specyfikacji Robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót” Ponadto należy uwzględnić normy podane poniżej:

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.

SST 3	 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG CPV 45233000-9

1. WSTĘP

  - PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodnika przy ul. Grażyńskiego/Oblatów w Katowicach.

  - ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST4) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na celu wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o grubości określonej w projekcie budowlanym.

2. MATERIAŁY

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZIARNIENIA

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw 0/31,5

| Sito o boku oczka kwadratowego, mm | Rzędne krzywych granicznych Mieszanka mineralna od 0 do 31,5 mm |
| --- | --- |
| Przechodzi przez |  |
| 31,5 | 100 |
| 16,0 | 70-93 |
| 11,2 | 58-82 |
| 8,0 | 51-74 |
| 5,6 | 40-62 |
| 4,0 | 38-59 |
| 2,0 | 26-42 |
| 1,0 | 19-32 |
| 0,25 | 8-15 |
| 0,125 | 4-12 |
| 0,063 | 3-11 |

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać  od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

Właściwości kruszywa

Właściwości kruszywa do podbudowy stabilizowanej mechanicznie określa tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa 0/31,5

| Lp. | Właściwości | Ocena - kategorie |  | Badanie wg normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiar ziarna, d/D | 0/31,5 |  | PN-EN 933-1:2000 |
| 2 | Uziarnienie | GA85 |  |  |
| 3 | Gęstość ziarn, Mg/m3 | ρa2,73 ρrd2,67 ρssd2,70 |  | PN-EN 1097-6:2002 |
| 4 | Nasiąkliwość, WA24%, frakcja 0-4 / 4-31,5 mm | WA242/ WA241 |  | PN-EN 1097-6:2002 |
| 5 | Zawartość pyłów, f % | f7 |  | PN-EN 933-1:2000 |
| 6 | Wskaźnik kształtu, SI | SI55 |  | PN-EN 933-4:2001 |
| 7 | Wskaźnik płaskości, FI | FI50 |  | PN-EN 933-3:1999 |
| 8 | Mrozoodporność, F % | F1 |  | PN-EN 1367-1:2001 |
| 9 | Mrozoodporność w soli, F % | F1 |  | PN-EN 1367-2:2000 |
| 10 | Odporność na rozdrabnianie, LA | LA20 |  | PN-EN 1097-2:2000 |
| 11 | Odporność na ścieranie powierzchniowe, MDE | MDE25 |  | PN-EN 1097-8:2002 |
| 12 | Odporność na polerowanie, PSV | 42,4 |  | PN-EN 1097-8:2002 |
| 13 | Wskaźnik piaskowy, SE, wartość min. | 40 |  | PN-EN 933-8:2001 |
| 14 | Błękit metylowy, MBF | 0,2 |  | PN-EN 933-9:2001 |
| 15 | Lekkie zanieczyszczenia, mLPC | 0 |  | PN-B-06714/12:1976 |
| 16 | Zawartość siarki, % | S1 |  | PN-EN 1744-1:2000 |
| 17 | Siarczany, AS % | AS0,2 |  | PN-EN 1744-1:2000 |
| 18 | Reaktywność alkaiczna, stopień | 0 |  | PN-78/B-06714/46 |
| 19 | Promieniotwórczość naturalna, f1 max/f2 max, Bq/kg | ≤ 1 / ≤ 185 |  | Instrukcja ITB 234/95 |

Dla  wykonania podbudowy dopuszcza się wyłącznie materiał z kruszywa o wskaźniku nośności wnoś≥80%. Woda do zraszania powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne”.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne”.

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem:

D15 / d85 < 5 w którym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. Jeżeli warunek ten nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

d50 / O90 ≤ 1,2 w którym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się
 z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „ Wymagania ogólne” .

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.

Badania w czasie robót

Częstotliwość i zakres badań

Częstotliwość badań określa tabela:

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru

Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 .

Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 .W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E1 / E2  ≤ 2,2

Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 
w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę 
w sposób losowy w obecności Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablic:.

Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.

Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Cechy podbudowy

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanei powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− oznakowanie robót,

− sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoża,

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

− rozłożenie mieszanki,

− zagęszczenie rozłożonej mieszanki,

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji  technicznej,

− utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

| 1. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych |
| 3. | PN-B-06714-15 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego |
| 4. | PN-B-06714-16 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn |
| 5. | PN-B-06714-17 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności |
| 6. | PN-B-06714-18 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości |
| 7. | PN-B-06714-19 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią |
| 8. | PN-B-06714-26 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych |
| 9. | PN-B-06714-28 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową |
| 10. | PN-B-06714-37 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego |
| 11. | PN-B-06714-39 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego |
| 12. | PN-B-06714-42 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles |
| 13. | PN-B-06731 | Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne |
| 14. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| 15. | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| 16. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 17. | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
| 18. | PN-B-23006 | Kruszywo do betonu lekkiego |
| 19. | PN-B-30020 | Wapno |
| 20. | PN-B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw |
| 21. | PN-S-06102 | Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie |
| 22. | PN-S-96023 | Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego |
| 23. | PN-S-96035 | Popioły lotne |
| 24. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 25. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych |
| 26. | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego |
| 27. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą |
| 28. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą |

| 29. | BN-70/8931-06 | Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym |
| --- | --- | --- |
| 30. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu |

ST-5 OBRZEŻA BETONOWE I OBRZEŻA EKOBORD

ŚCIEŻKI PIESZE CPV 45233161-5

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu pod roboty związane z wymianą chodników przy ul. Grażyńskiego/Okrzei w Katowicach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie, kontrolę i odbiór obrzeży betonowych

- obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej

- obrzeże Ekobord Uni na ławie betonowej

2. MATERIAŁY

2.1. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Nadzór. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, betonu na ławę, cementu, piasku masy zalewowej) dołączony powinien być dokument (deklarację zgodności) potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby (krawężniki) i wytwórnie posiadające aprobatę techniczną IBDiM.

2.2. OBRZEŻA BETONOWE

Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy,
gatunku I. Obrzeża winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania:

- klasa nie niższa niż C25/30,

- nasiąkliwość nie większa niż 5%,

- mrozoodporność nie niższa niż F 150,

- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm,

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej
(licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

- dla wysokości ± 3 mm,

- dla szerokości i długości ± 8 mm.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i
krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystąpienia wątpliwości Nadzór może zmienić sposób pobierania próbek lub
poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań .

2.3. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I WYPEŁNIENIA SZCZELIN POMIĘDZY ŚCIANKAMI BOCZNYMI DLA OBRZERZY

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:

- dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-06712,

- dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-06711.

- Woda powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250

2.4. MATERIAŁY DO POSADOWIENIA OBRZEŻY BETONOWYCH

- Obrzeża betonowe należy posadowić na ławie betonowej

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Elementy betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych. Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.

Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem _w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej: oznaczenie (określenie) wyrobu, znak wytwórni,  datę produkcji.

Pozostałe materiały wg ST "Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne".

5.3. ŁAWA BETONOWA

Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie należy wykonywać zgodnie z PN-B-06251 z betonu C8/10, przy czym należy stosować minimum co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg 2.4. Należy zwrócić szczególnie uwagę na prawidłowe zagęszczenie i pielęgnację ławy betonowej.

5.4. USTAWIENIE PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

Ustawienie prefabrykatów betonowych na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej l :4 grubości 3 cm po zagęszczeniu.

Obrzeża betonowe należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm, minimum co 50 m stosować szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej.

Przy układaniu obrzeży na łukach należy stosować krawężniki o długości 50 cm.
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

5.5. WYPEŁNIANIE SPOIN

Spoiny należy wypełniać zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścići zmyć wodą. Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masa zalewową wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu.

6. KONTROLA ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli podano w ST "Wymagania ogólne".

6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT

Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie przeprowadzonych badań zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.

6.2.1. KONTROLA MATERIAŁÓW

Należy sprawdzić:

- krawężniki i obrzeża betonowe:

  - wygląd zewnętrzny,

  - kształt i wymiary,

  - wytrzymałość na ściskanie na wyciętych z gotowego elementu próbkach sześciennych o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - w przypadkach wątpliwych,

  - nasiąkliwość betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego elementu wg PN-06250 - w przypadkach wątpliwych,

  - odporność betonu na działanie mrozu wg PN-B-06250 - w przypadkach wątpliwych,

  - ścieralność betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - w przypadkach wątpliwych.

- materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin:

  - wytrzymałość na ściskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250- 2 razy w tracie
prowadzenia robót i w przypadkach wątpliwych,

  - właściwości cementu klasy 32,5 - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

  - masę zalewową- zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta z
| wymaganiami wg pkt. 2.4,

  - piasek: uziamienie (wg PN-B-06714/15), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (wg PN-B-06714/26) - w przypadkach wątpliwych i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy,

  - wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 dla R28 - w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić R7 > 10 MPa, R28 > 14 MPa.

6.2.2. KONTROLA WYKONANIA ŁAWY BETONOWEJ

Należy sprawdzić co 20 mb:

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; dopuszczalne odchyłki niwelety ławy - ± l cm na każde 50mb,

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 mb,

c) wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki:

- dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej,

- dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej.

d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m – nierówności nie mogą przekraczać 1 cm na każde 100 mb

6.2.3. KONTROLA UŁOŻENIA OBRZEŻY

Należy sprawdzić co 20 mb:

- zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników/obrzeży z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne odchyłki niwelety ± l cm na każde 50mb

- usytuowanie w planie – odchyłki nie mogą przekraczać ± l cm na każde 50mb

- równość górnej powierzchni krawężników/obrzeży mierzoną łatą  3 m – nierówności nie mogą przekraczać ± l cm na każde 50mb

6.2.5. KONTROLA WYPEŁNIENIA SPOIN

Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować w przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wykosić R28 > 30 MPa.

Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 25 metrach ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 mb  ułożonego obrzeża.

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokonuje Nadzór po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów wykonanych zgodnie z ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za 1 mb należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wynik pomiarów i badań.

Cena jednostki obmiarowej obrzeża betonowego obejmuje:

  - prace pomiarowe, roboty przygotowawcze

  - dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów

  - wykonanie wykopu pod ławę

  - wykonanie szalunku pod ławę betonową, dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej C8/10 oraz jej pielęgnację

  - przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej

  - ustawienie krawężników w pionie

  - przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin

  - zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową

  - zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika  i ubicie

  - wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
2. PN-B-06250 Beton zwykły.
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów
mineralnych.
8. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
9. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
10.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
11.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
12.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
13.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
14.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
15.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
16.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

17.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
18.BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża..
19.BN-68/8933r04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni piano grafem i łatą
20.PrPN-S Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych .Wymagania i badania. IBDiM, 30 czerwca 1997r

SST 5	 ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  CPV 45111200

1. WSTĘP

  - PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu pod roboty związane z wymianą chodników przy ul. Grażyńskiego/Oblatów w Katowicach.

  - ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST8) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na celu wykonanie robót ziemnych

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”.

3.     SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.     TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1.  SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z PROJEKTOWYMI

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.

5.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów

(1)  Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1

-  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2)  W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych.

-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.

-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

5.4.  Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.5.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

-  zgodność wykonania robót z dokumentacją

-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie

-  przygotowanie terenu

-  rodzaj i stan gruntu w podłożu

-  wymiary wykopów

-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

7.     OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

wykopy - [m3]

transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8.     ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

-  wyznaczenie zarysu wykopu,

-  odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody 
i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

-  odwodnienie i utrzymanie wykopu

Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym 
z uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje:

-  załadowanie gruntu na środki transportu

-  przewóz na wskazaną odległość

-  wyładunek z rozplantowaniem z grubsza

-  utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480          Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-02481:1999       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miary.

BN-77/8931-12           Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

PN-B-10736:1999       Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02           Podłoża kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów.

SST 6  KONSTRUKCJE BETONOWE I  ŻELBETOWE

BETONOWANIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262311-4

1. WSTĘP

1.1.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu pod roboty związane z wymianą chodników przy ul. Okrzei/Sokolska w Katowicach.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST6) jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Zakres  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  techniczną  obejmuje  działania  mające  na celu wykonania robót konstrukcji a w szczególności:

•  Wykonanie elementów betonowych schodów

•  Montaż prefabrykowanych biegów schodowych

2.  MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  w  stosunku  do  wykorzystanych  materiałów  podano  ST0  „Ogólna specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót”  Wszystkie  materiały  użyte  do budowy  powinny  pochodzić  tylko  ze  źródeł  uzgodnionych  i  zatwierdzonych  przez Nadzór.

Należy stosować materiały:

•  Do  wykonania  elementów  betonowych  schodów  beton B15

•  Schody  prefabrykowane  żelbetowe  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją

projektową. Schody nr 2 należy wykonać jako wyposażone w balustrady z pochwytem

stalowym, z pomalowaniem farbami, zgodnie z dokumentacją projektową.

Drewno

Drewno  tartaczne  iglaste  stosowane  do  robót  ciesielskich  powinno  odpowiadać

wymaganiom PN-67/D-95017 Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać

wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

Cement

Cement  jest  najważniejszym  składnikiem  betonu  i  powinien  posiadać  następujące

właściwości:

•    wysoką wytrzymałość,

•    mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,

•    wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.

Celem  otrzymania  betonu  w  dużym  stopniu  nieprzepuszczalnego  i  trwałego,  a  więc

odpornego  na  działanie  agresywnego  środowiska,  do  konstrukcji  mostowych  należy

stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na

wpływy chemiczne.

Zaleca się cement marki 35,

Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:

•  zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

•  zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %,

•  zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej

dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  PN-88/B-3000.  Nie  dopuszcza  się

występowania  w  cemencie  grudek  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach.  Wykonawca powinien  dokonywać  kontroli  cementu  przed  użyciem  go  do  wykonania  mieszanki betonowej,  nawet  bez  oczekiwania  na  zlecenie  nadzoru  inwestorskiego,  w  urzędowym laboratorium  do  badań  materiałowych  i  przekazywać  Inspektorowi  ,  kopie  wszystkich świadectw  tych  prób,  dokonując  jednocześnie  odpowiednich  zapisów  w  Dzienniku Budowy.

Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli

istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.

Kontrola cementu winna obejmować:

•  oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300,

•  oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300,

•  sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  cementu  nie  dających  się  rozgnieść

w palcach i nie rozpadających się w wodzie.

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-

08.

Kruszywo

Kruszywo  powinno  spełniać  wszystkie  wymagania  normy  PN-86/B-06712.  Powinno

składać  się  z  elementów  niewrażliwych  na  przemarzanie,  nie  zawierać  składników

łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów,

pirytów,  pirytów  gliniastych  i  składników  organicznych.  Wykonawca  powinien

dostarczyć  pisemne  stwierdzenie,  w  oparciu  o  wykonane  badania  mineralogiczne,  o

braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych

reaktywnych  w  stosunku  do  alkaliów  zawartych  w  cemencie,  wykonując  niezbędne

badania laboratoryjne.

Kruszywo keramzytowe  powinno odpowiadać wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie

można  uzyskać  z  betonu  keramzytowego–  od  3-  25  Mpa.  Beton  o  strukturze  zwartej, zawierający  co najmniej 300 kg/m3 cementu uważa się za odporny na działanie mrozu.

Kruszywo grube

należy stosować kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

•  zawartość pyłów mineralnych do 1%

•  zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%,

•  wskaźnik rozkruszenia:

- dla grysów granitowych do 16%,

- dla grysów bazaltowych i innych do 8%,

•  nasiąkliwość do 1.2% str. 37

•  mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%,

•  mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do

10%,

•  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,

•  zawartość związków siarki do 0.1%,

•  zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%,

•  zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla

marki  30  w  zakresie  cech  fizycznych  i  chemicznych.  Ponadto  ogranicza  się  do  10% mrozoodporność  żwiru  badaną  zmodyfikowaną  metodą  bezpośrednią.  W  kruszywie grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo  pochodzące  z  każdej  dostawy  musi  być  poddane  badaniom  niepełnym

obejmującym:

•  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

•  oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

•  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

•  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12

•  oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).

Należy  zobowiązać  dostawcę  do  przekazywania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników badań  pełnych  oraz  okresowo  wynik  badania  specjalnego  dotyczącego  reaktywności alkalicznej.

Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego

lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spełniać następujące wymagania :

•  zawartość pyłów mineralnych do 1.5%

••••    reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-78/B-06714/34  nie

wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%,

•  zawartość związków siarki do 0.2%,

•  zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%,

•  zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej

dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym :

•  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

•  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

•  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12

•  oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych).

Należy  zobowiązać  dostawcę  do  przekazywania  dla  każdej  dostawy  piasku  wyników badań  pełnych  oraz  okresowo  wynik  badania  specjalnego  dotyczącego  reaktywności alkalicznej.

Uziarnienie kruszywa

Mieszanki  kruszywa  drobnego  i  grubego  wymieszane  w  odpowiednich  proporcjach

powinny  utworzyć  stałą  kompozycję  granulometryczną,  która  pozwoli  na  uzyskanie

wymaganych  właściwości  zarówno  świeżego  betonu  (konsystencja,  jednorodność,

urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność,

moduł  sprężystości,  skurcz).  Krzywa  granulometryczna  powinna  zapewnić  uzyskanie

maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną

uwagę  należy  zwrócić  na  uziarnienie  piasku  w  celu  zredukowania  do  minimum

wydzielania  mleczka  cementowego.  Kruszywo  powinno  składać  się  z  co  najmniej  3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji  niższej  w  ilości  przewyższającej  15%  i  uziarnienia  przynależnego  do  frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B35 i  wyżej  wykonywać  z  kruszywem  o  uziarnieniu  ustalonym  doświadczalnie,  podczas projektowania  składu  mieszanki  betonowej.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką

każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i

grubości otuliny.

Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250

"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie

budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu

nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w

stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc

pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na

zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50.

Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu

napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania

powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się

doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki

betonowej.

W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim

stosunku w/c i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki

napowietrzające.

Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na

beton. Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest aktualna Deklaracja

Zgodności IBDiM

Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu

cementów portlandzkich marki 35 i wyższych.

.Dodatek w postaci włókna stalowego  powinien posiadać aprobatę techniczną zależności

od rodzaju  włókien produkowane są jako  proste posiadające haczykowate zakończenia

oraz z tłoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do

mieszanki w ilościach  20-90 kg/m3 betonu.

Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół

bez zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody

zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów

wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu

odporność na korozję siarczanową.

Dodatki uszczelniające

Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie

wodoszczelności.

Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające

zwiększają urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki

betonowej.

3.  SPRZĘT

Ogólne  wymagania  w  stosunku  do  wykorzystanego  sprzętu  podano  ST0  „Ogólna

specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót”.  Roboty  należy  wykonywać

z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla

wykonania określonych robót.

Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach budowlanych  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.

W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki

powinny  być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcje  obsługi.  Sprzęt powinien  spełniać  wymagania  BHP,  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  pasowych urządzeń  mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być odpowiednio przeszkolone.

Deskowania

Roboty  ciesielskie  należy  wykonać  przy  użyciu  sprawnego  technicznie  sprzętu

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót

zgodnie z założoną technologią.

Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny  być poddane

oględzinom  Inspektora.  Instalacje  te  powinny  być  typu  automatycznego  lub

półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.

Silosy  na  cement  muszą  mieć  zapewnioną  doskonałą  szczelność  z  uwagi  na  wilgoć

atmosferyczną.

Wagi  do  dozowania  cementu  powinny  być  kontrolowane  co  najmniej  raz  na  dwa

miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok.

Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc.

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników

betoniarek  musi  zabezpieczać  pomieszczenie  wszystkich  składników  ważonych  bez

wyrzucania na zewnątrz.

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  w  stosunku  do  stosowanego  transportu  podano  ST0  „Ogólna

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”.

Zbrojenie

Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,

w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.

Deskowania

Zastosowane  materiały  mogą  być  przewożone  środkami  transportu  przydatnymi  dla

danego  asortymentu  pod  względem  możliwości  ułożenia  po  uzyskaniu  akceptacji

Inspektora.

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania

na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem

się ładunku podczas transportu.

Elementy  wiotkie  powinny  być  odpowiednio  zabezpieczone  przed  odkształceniem

i zdeformowaniem.

Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy

użyciu  odpowiednich  środków  w  celu  uniknięcia  segregacji  pojedynczych  składników i zniszczenia betonu.

Mieszanka  powinna  być  transportowana  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.

gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż:

•  90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

•  70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

•  30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do

miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie

środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza

się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie

większą  od  10  m.  Jeśli  transport  mieszanki  do  pojemnika  będzie  wykonywany  przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku.  Obowiązkiem  Inspektora  jest  odrzucenie  transportu  betonu  nie

odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. ORGANIZACJA ROBÓT

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji

i  harmonogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane roboty zbrojarskie.

5.4. WYTWARZANIE BETONU

Projekt  mieszanki  betonowej  powinien  być  przygotowany  przez  Wykonawcę  przy

współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno

być  wykonywane  z  dokładnością  2%.  Dozowanie  cementu  powinno  odbywać  się  na niezależnej wadze, o większej dokładności.

Dla  wody  i  dodatków  dozwolone  jest  również  dozowanie  objętościowe.  Dozowanie

wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.

Czas  i  prędkość  mieszania  powinny  być  tak  dobrane,  by  produkować  mieszankę

odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien

być  jednorodny.  Urabialność  mieszanki  powinna  pozwolić  na  uzyskanie  maksymalnej

szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialność  nie  może  być  osiągana  przy  większym  zużyciu  wody  niż  przewidziano  w recepturze  mieszanki.  Inspektor  może  zezwolić  na  stosowanie  środków

napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było

przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane,

gdy temperatura spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy

Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania.

Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku

zagęszczania  przez  wibrowanie.  Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej

zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej

temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu

poszczególnych  klas  przyjmuje  się  równe  wartościom  1.3  RbG.  W  przypadku

odmiennych  warunków  wykonania  i  dojrzewania  betonu  (np.  prasowanie,

odpowietrzanie,  dojrzewanie  w  warunkach  podwyższonej  temperatury)  należy

uwzględniać  wpływ  tych  czynników  na  wytrzymałość  i  inne  cechy  betonu.  Wartość

stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5).

Konsystencja  mieszanek  nie  rzadsza  od  plastycznej,  sprawdzana  aparatem  Ve-Be.

Dopuszcza  się  badanie  konsystencji  plastycznej  stożkiem  opadowym  wyłącznie  w

warunkach  budowy.  Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalony

doświadczalnie  powinien  odpowiadać  najmniejszej  jamistości.  Zawartość  powietrza  w mieszance  betonowej  nie  powinien  przekraczać  wartości  podanych  w  odpowiednim punkcie.

Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących

zasad :

•  stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego,  osobno  dozowanych,  powinien być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości,

•  zawartość  piasku  zapewniać  niezbędną  urabialność  przy  zagęszczeniu  przez

wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37%

przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Wartość  współczynnika  A,  stosowanego  do  wyznaczania  wskaźnika  C/W,

charakteryzującego  mieszankę  betonową  należy  wyznaczać  doświadczalnie.

Współczynnik  ten  wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonów  z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości

przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia

skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu.

Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu:

•  400 kg/m3  dla B30,

Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą

Inspektora.

Beton  zbrojony  włóknem  stalowym-  do  betonu  można  wykorzystywać  włókna  stalowe powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Włókna te stosuje się do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezpośrednio do mieszanki betonowej  w  ilości  20-90  kg/m3  betonu.  Beton  zbrojony  włóknem  stalowym  wykonać zgodnie z Deklaracją Zgodności IBDiM nr AT/2000-04-0845.

5.5. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie  ma  żadnych  dodatkowych  wymagań  dotyczących  powierzchni,  które  nie  będą

odkryte po ukończeniu robót.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie  widoczne  powinny  po  ostatecznym  wykończeniu  posiadać  jednorodną

fakturę  i  wygląd.  Deskowanie  nie  powinno  pozostawiać  żadnych  plam  na  betonie  i

powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy.

Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego

źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie

z poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy

metalowe.

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.

Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych

powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany

przez  Inspektora,  składający  się  z  poziomych  i  pionowych  linii  ciągłych  biegnących przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie,  które  nie  będą  widoczne  po  zakończeniu  robót  należy  jednorodnie

wyrównać i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie

są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac

wykończeniowych opisanych poniżej.

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia.

Wszystkie  połączenia  deskowania  dla  widocznych  powierzchni  betonowych  po

wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający

się  z  poziomych  i  pionowych  linii  ciągłych  biegnących  przez  cały  obiekt,  natomiast

5.6 MONTAŻ SZALUNKÓW

Wykonanie  deskowań  powinno  uwzględnić  podniesienie  wykonawcze  związane  ze

strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu.

Deskowanie  powinno  w  czasie  jego  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  W  przypadkach  stosowania  nietypowych deskowań  projekt  ich  powinien  być  każdorazowo  oparty  na  obliczeniach  statycznych, odpowiadających warunkom PN/B-03200.

Ustalona  konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzona  na  siły  wywołane  parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości  betonowania,  sposobu  zagęszczania  i  obciążania  pomostami  roboczymi.

Konstrukcja  deskowań  powinna  umożliwiać  łatwy  ich  montaż  i  demontaż  oraz

wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały

przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy

użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby

śrub i nitów powinny być zagłębione.

Klamry  lub  inne  urządzenia  łączące  powinny  zapewnić  połączenie  szalunków  i

możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu.

Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich

część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25

mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania

z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie

do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy

trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej

konstrukcji.

Deskowania  o  rozpiętości  ponad  3  m  powinny  być  wykonane  ze  strzałką  roboczą

skierowana  w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy  czym wielkość tej strzałki nie

może  być  mniejsza  od  maksymalnego  przewidywanego  ugięcia  tych  belek  przy

obciążeniu całkowitym.

Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą

betonową  dokładnie  sprawdzone,  aby  wykluczały  możliwość  jakichkolwiek

zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora.

Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie

zabarwi  ani  nie  zniszczy  powierzchni  betonu.  Natłuszczenie  należy  wykonać  po

zakończeniu  budowy  deskowań,  lecz  przed  ułożeniem  zbrojenia,  które  w  żadnym

przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem.

Deskowania  nieimpregnowane  przed  wypełnieniem  ich  masą  betonową  powinny  być obficie zlewane woda.

5.7. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)

Zalecenia ogólne

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez

wykonawcę  i  akceptacji  przez  Inspektora  dokumentacji  technologicznej,  obejmującej

także  betonowanie.  Betonowanie  może  zostać  rozpoczęte  po  sprawdzeniu  szalunków  i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki:

•  deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.

•  przed  ułożeniem  zbrojenia,  deskowanie  należy  pokryć  środkiem  anty-adhezyjnym

dopuszczonym  do  stosowania  w  budownictwie,  który  powoduje  ułatwienie  przy

rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych

•    przed  betonowaniem  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z

Rysunkami,  czystość     deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych,

zapewniających wymaganą grubość otuliny,

•  betonowanie  konstrukcji  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  >+5st.C,

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed

pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w

temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki

betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być

prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora,

•  mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  >  0.75m  od  powierzchni,  na którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą  rynny  zsypowej  (do  wysokości  3m)  lub  leja  zsypowego  teleskopowego  (do wysokości 8m),

•  wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań/min  z  buławami  o

średnicy < 0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

•  podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą wibratora,

•  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm

w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

•  kolejne  miejsca  zagłębiania  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1.4  R  (R

promień skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

•  belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu

płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

•  czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  wibracyjną  w  jednym

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek.,

•  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy

ustalać  doświadczalnie,  aby  nie  powstawały  martwe  pola,  a  mocowanie  powinno  być trwałe i sztywne.

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca

zobowiązany  jest  codziennie  rejestrować  minimalne  temperatury  za  pomocą

sprawdzonego  termometru  umieszczonego  przy  betonowanym  elemencie.  Beton

powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały

wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i

kawerny  powinny  być  usunięte,  a  miejsca  przypadkowo  uszkodzone  powinny  zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej  roboty  poprawkowe  są  wykonywane  na  koszt  wykonawcy.  Ewentualne  łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu  po  rozdeskowaniu,  powinny  być  obcięte  przynajmniej  1.0  cm  pod  wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko  możliwe,  elementy  form  deskowania  powinny  być  zastabilizowane  w  dokładnej pozycji  przy  zastosowaniu  prętów  stalowych  wewnątrz  rurek  z  PCV  lub  podobnego materiału  koloru  szarego  (rurki  pozostają  w  betonie).  Wyładunek  mieszanki  ze  środka transportowego  powinien  następować  z  zachowaniem  maksymalnej  ostrożności  celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny  być  uzgodnione  i  zatwierdzone  przez  Inspektora.  Zabrania  się  wyładunku mieszanki  w  jedną  hałdę  i  rozprowadzenie  jej  przy  pomocy  wibratorów.  Kolejne betonowania  nie  mogą  tworzyć  przerw,  nieciągłości  ani  różnic  wizualnych,  a  podjęcie betonowania  może  nastąpić  tylko  po  oczyszczeniu,  wyszczotkowaniu  i  zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. str. 46

Zalecenia dotyczące betonowania elementów

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

•  przy  wykonywaniu  belek,  mieszankę  betonową  układać  warstwami  o  grubości  do

40cm  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu  pompy,  lub  za  pośrednictwem  rynny  i zagęszczać wibratorami wgłębnymi,

•  w  płytach,  mieszankę  betonową  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu

pompy. W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory

wgłębne.  Do  wyrównywania  powierzchni  betonowej  należy  stosować  belki  (łaty

wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno

być  prowadzone  całą  jej  szerokością,  na  podstawie  opracowanego  uprzednio  projektu technologicznego.  Przed  betonowaniem  należy  osadzić  i  wyregulować  wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.8.  PIELĘGNACJA  I  WARUNKI  ROZFORMOWYWANIA  BETONU

DOJRZEWAJĄCEGO NORMALNIE

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi,  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i chroniącymi  beton  przed  deszczem  i  inną  wodą.  Przy  temperaturze  otoczenia  >  5st.C należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko  wtedy,  gdy  beton  nie  będzie  się  łączył  z  następną  warstwą  konstrukcji monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są  stawiane  specjalne  wymagania  dla  jakości pielęgnowanej  powierzchni.  Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać wymagania  PN-88/B-32250.  W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu:  np. Antisol E lub porównywalny, zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych (  zwiększa  odporność  na  działanie  soli  odladzających,  podwyższa  mrozoodporność  i wodoszczelność).  Przed  stosowaniem  preparat  należy  dokładnie  wymieszać.  Płyn natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu.

Beton  z  keramzytu  oraz  beton    zbrojony  włóknem  stalowym  nie  wymaga  specjalnej pielęgnacji , postępować tak jak z betonem zwykłym.

5.9. WYKONYWANIE OTWORÓW, NISZ, ZAGŁĘBIEŃ ITP.

Wykonawca  ma  obowiązek  ścisłego  wykonywania  konstrukcji  zgodnie  z  Rysunkami, uwzględniając  ewentualne  korekty  wprowadzane  przez  nadzór  autorski  lub  Inspektora. Dotyczy  to  wykonania  wszelkiego  rodzaju  otworów,  nisz  i  zagłębień  w  konstrukcjach betonowych.  Wszystkie  konsekwencje  wynikające  z  braku  lub  nieprawidłowości  tych elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak  i  ewentualne  opóźnienia  w  wykonaniu  prac  własnych  i  towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców).

5.10. USTERKI WYKONANIA

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  pozostaje

zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają:

•  podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych,

•  połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu

jest nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5%

powierzchni odpowiedniej ściany.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  wymagania  w  stosunku  do  kontroli  jakości  robót    podano  ST0  „Ogólna

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na

terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia

budowlane.

6.1 DESKOWANIA I SZALUNKI

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  od  projektu  dla  deskowań  są  ściśle  związane  z

odchyłkami  wymiarowymi  wykonywanych  elementów  żelbetowych  i  betonowych.

Odchyłki  te  podane  są  w  rozdziale  dotyczącym  wykonania  konstrukcji  betonowych  i żelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowania ścian betonowych

Deskowanie  tworzą  płyty  szalunkowe  o  konstrukcji  ramowej,  zamki  płaskie,  zamki

narożne,  zamki  kątowe,  ściągi  dystansowe,  zawieszany  pomost  roboczy  oraz  podpory stabilizujące  o  długości  regulowanej  śrubą  rzymską.  Zamki  kątowe  wyposażone  są  w dwa  ramiona  łączone  przez  tuleje  sprzęgłowe  o  uzębionej  powierzchni  czołowej.

Wymagane  położenie  kątowe  ustalane  jest  śrubą  zaciskową.  Na  każdym  z  ramion

wbudowana jest wychylnie szczęka ruchoma napędzana śrubą. Podpory wykonane są w

dwóch  wymiarach  długości,  z  których  podpora  długa  ma  wymiar  odpowiadający

współpracy z płytą szalunkową posadowioną na płycie warstwy dolnej i która połączona

jest z nią złączami na poziomej powierzchni przylegania.

6.2. WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI BETONU

Jakość betonów

Przed  rozpoczęciem  betonowania  wykonawca  jest  zobowiązany  określić  jakość

materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi:

a)  próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,

b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,

c)  rodzaj  i  dozowanie  cementu,  stosunek  wodno-cementowy,  rodzaj  i  dozowanie

dodatków  i  domieszek,  które  zamierza  stosować,  proponowany  rodzaj  konsystencji

mieszanki  betonowej  i  przewidywany  wskaźnik  konsystencji  wg  metody  stożka

opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,

e)  wyniki  próbnych  badań  wytrzymałości  na  ściskanie  po  7  dniach  wykonanych  na

próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f)  określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, str. 48

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu

dokumentów  stwierdzających  jakość  materiałów  i  mieszanek  betonowych  i  po

wykonaniu  niezależnie  od  przedsiębiorstwa  betonowych  mieszanek  próbnych  i  ich

zbadaniu.  Wyżej  wymienione  badania  winny  być  wykonane  na  próbkach

przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez

Inspektora,  który  wykonywać  będzie  okresowe  badania  w  czasie  realizacji,  celem

sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych

z wcześniej przedłożonymi.

Wytrzymałość i trwałość betonów

Celem  określenia  w  trakcie  wykonywania  betonów  ich  wytrzymałości  na  ściskanie,

powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1.

Próbki  powinny  być  pobrane  oddzielnie  dla  każdego  obiektu,  dla  każdej  klasy  betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie segmentu  płyty  pomostu.  Próbki  powinny  być  pobierane  komisyjnie  z  udziałem przedstawiciela  Inspektora  ze  spisaniem  protokółu  pobrania  podpisanego  przez  obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.

Pierwsza  seria  próbek  zostanie  zbadana  w  laboratorium  wskazanym  przez

Inspektora  w  obecności  przedstawiciela  wykonawcy  -  celem  stwierdzenia

wytrzymałości  odpowiadającej  różnym  okresom  twardnienia,  według  dyspozycji

podanych przez Inspektora.

Wyniki  prób  zgniatania  pierwszej  serii  próbek  mogą  być  przyjęte  jako  poprawne  pod warunkiem,  że  wartość  wytrzymałości  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania  dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże celem  potwierdzenia  otrzymanych  wyników  powinny  być  poddane  badaniom  w Laboratorium  Urzędowym  próbki  drugiej  serii  w  ilościach  wskazanych  dla  każdego  z niżej wymienionych rodzajów betonu:

•  betony  nie  zbrojone  lub  słabo  zbrojone  do  wartości  maks.30kg  stali/m3  betonu-

przynajmniej 10% próbek,

•  betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek.

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju

betonu  w  wyniku  zgnieceń  pierwszej  serii  próbek  była  niższa  od  wytrzymałości

odpowiadającej  klasie  betonu  przyjętej  w  obliczeniach  statycznych  i  podanej  na

rysunkach  projektu,  należy  poddać  badaniom  w  Laboratorium  Urzędowym  wszystkie próbki  drugiej  serii,  niezależnie  od  tego  do  jakiej  klasy  zaliczony  jest  beton.  W oczekiwaniu  na  oficjalne  wyniki  badań  Inspektor  może  zgodnie  ze  swoimi uprawnieniami  wstrzymać  betonowanie,  a  wykonawca  nie  może  z  tego  tytułu  rościć pretensji  do  jakichkolwiek  odszkodowań.  Jeżeli  z  badań  drugiej  serii  wykonanych  w Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania  odpowiadającą  klasie  betonu  nie  niższej  niż  wskazana  w  obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą  od  wytrzymałości  odpowiadającej  klasie  betonu  wskazanej  w  obliczeniach statycznych  i  na  rysunkach,  wykonawca  będzie  zobowiązany  na  swój  koszt  do wyburzenia  i  ponownego  wykonania  konstrukcji  lub  do  wykonania  innych  zabiegów,które  zaproponowane  przez  wykonawcę  muszą  być  przed  wprowadzeniem  formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie  koszty  badań  laboratoryjnych  obciążają  wykonawcę.  Trwałość  betonów

określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących

degradację.  Próba  trwałości  jest  wykonywana  przez  poddanie  próbek  100  cykli

zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się

w podanych niżej granicach :

•  zmniejszenie modułu sprężystości 20%

•  utrata masy 2%

•  rozszerzalność liniowa 2%

•  współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,

•  8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na

przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej

próby i innych prób do uznania Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego

wykonywania.

6.3.  KONTROLA  JAKOŚCI  MIESZANKI  BETONOWEJ  I  BETONU

6.3.1.ZAKRES KONTROLI

Zachowując  w  mocy  wszystkie  przepisy  ust.  6.2.  dotyczące  wytrzymałości  betonu,

Inspektor ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych

próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym.

Kontroli  podlegają  następujące  właściwości  mieszanki  betonowej  i  betonu,  badane  wg PN-88/B-06250

•konsystencja mieszanki betonowej,

•zawartość powietrza w mieszance betonowej,

•wytrzymałość betonu na ściskanie,

•nasiąkliwość betonu,

•odporność betonu na działanie mrozu,

•przepuszczalność wody przez beton.

Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  wykonania  planu  kontroli  jakości  betonu,

zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie

oraz  szczegółowe  określenie  liczebności  i  terminów  pobierania  próbek  do  kontroli

mieszanki  i  betonu.  Inspektor  może  zażądać  wykonania  badań  i  kontroli  na  betonie

utwardzonym  za  pomocą  metod  nieniszczących,  jako  próba  sklerometryczna,  próba  za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.

6.3.2.SPRAWDZENIE KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ

Sprawdzenie  konsystencji  przeprowadza  się  podczas  projektowania  składu  mieszanki

betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej

zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie

powinny przekroczyć :

•+ 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,

•+ 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę

zawartości  zaczynu  w  mieszance,  przy  zachowaniu  stałego  stosunku  cementowo  -

wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.3.3. SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWEJ

Sprawdzenie  zawartości  powietrza  w  mieszance  betonowej  przeprowadza  się  metodą ciśnieniową  podczas  projektowania  jej  składu,  a  przy  stosowaniu  domieszek

napowietrzających  co  najmniej  raz  w  czasie  zmiany  roboczej  podczas  betonowania.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-

06250 nie powinna przekraczać:

•2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,

•przedziałów  wartości  podanych  w  tabeli  niżej  w  przypadku  stosowania  domieszek

napowietrzających:

6.3.4. SPRAWDZENIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE (KLASY BETONU)

W  celu  sprawdzenia  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  (klasy  betonu)  należy  pobrać próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu.

Próbki  pobiera  się  przy  stanowisku  betonowania,  losowo  po  jednej,  równomiernie  w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.

W  przypadku,  gdy  odchylenie  standardowe  wytrzymałości  s,  według  wzoru  (6)  jest

większe od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących

zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione,

kontrolowaną  partię  betonu  należy  zakwalifikować  do  odpowiednio  niższej  klasy.  W uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  kierownika,  przeprowadzić  można  dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262.

Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za

odpowiadający wymaganej klasie.

6.3.5. SPRAWDZENIE NASIĄKLIWOŚCI BETONU

Sprawdzenie  nasiąkliwości  betonu  przeprowadza  się  przy  ustalaniu  składu  mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na  5000m3  betonu.  Zaleca  się  badanie  nasiąkliwości  na  próbkach  wyciętych  z konstrukcji.  Oznaczanie  to  przeprowadza  się  co  najmniej  na  5  próbkach  pobranych  z wybranych losowo różnych miejsc.

6.3.6. SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI BETONU NA DZIAŁANIE MROZU

Sprawdzanie  odporności  betonu  na  działanie  mrozu  przeprowadza  się  na  próbkach

wykonanych  w  warunkach  laboratoryjnych  podczas  ustalania  składu  mieszanki

betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem

kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz

na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Do  sprawdzenia  stopnia  mrozoodporności  betonu  w  elementach  jezdni  i  innych

konstrukcjach  szczególnie  narażonych  na  styczność  ze  środkami  odmrażającymi,

zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień

mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli

zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki:

1.Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, -

•próbka nie wykazuje pęknięć,

•łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków

kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,

•obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest

większe niż 20%. str. 52

2.Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,

•- próbka nie wykazuje pęknięć,

•- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w

żadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. SPRAWDZENIE PRZEPUSZCZALNOŚCI WODY PRZEZ BETON

Sprawdzenie  stopnia  wodoszczelności  betonu  przeprowadza  się  na  próbkach

wykonanych  w  warunkach  laboratoryjnych  podczas  projektowania  składu  mieszanki

betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem

kontroli,  nie  rzadziej  jednak  niż  1  raz  na  5000  m3  betonu.  Wymagany  stopień

wodoszczelności  betonu  W  8  jest  osiągnięty,  jeśli  pod  ciśnieniem  wody  0.8  MPa  w czterech  na  sześć  próbek  badanych  zgodnie  z  PN-88/B-06250  nie  stwierdza  się  oznak przesiąkania wody.

6.3.8.Dokumentacja badań

Na  wykonawcy  robót  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań

laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi

Specyfikacjami  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

6.4. BADANIA I ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH

6.4.1. BADANIA W CZASIE BUDOWY

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na

sprawdzeniu  na  bieżąco,  w  miarę  postępu  robót,  jakości  używanych  materiałów  i

zgodności  wykonywanych  robót  z  Rysunkami  i  obowiązującymi  normami.  Badania

powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy

ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być

sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika

budowy.

1.Sprawdzenie  materiałów  polega  na  stwierdzeniu,  czy  gatunki  ich  odpowiadają

przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i

protokółami odbiorczymi.

2.Sprawdzenie  rusztowań  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  pionem,

niwelatorem i porównanie z Rysunkami.

Badania polegają na stwierdzeniu

zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami,

zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,

zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,

wielkości podniesienia wykonawczego,

prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.

Sprawdzenie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne  połączeń  i  przez  kontrolę

dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.

3.Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i

porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4.Sprawdzenie  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomicą,

suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5.Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

6.4.2. BADANIA PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY

1.Sprawdzenie  podstawowych  wymiarów  obiektu  należy  przeprowadzać  przez

wykonanie pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie:

•podstawowych  rzędnych  nawierzchni  oraz  położenia  osi  obiektu  w  stosunku  do

dojazdów,

•rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.

2.  Sprawdzenie  konstrukcji  należy  wykonać  przez  oględziny  oraz  kontrolę  formalną

dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. BADANIA DODATKOWE

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie

budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

6.5. ZBROJENIE

Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności

z  dokumentacją  projektową  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega

odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

-  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- próba rozciągana wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1990,

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy

pobrać z różnych miejsc kręgu.

Jakość  prętów  należy  ocenić  pozytywnie,  jeżeli  wszystkie  badania  odbiorcze  dadzą

wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia

podano poniżej.

Usytuowanie prętów:

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się

zmniejszenia grubości otuliny,

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,

- odstęp od czoła elementu tub konstrukcji: ±10 mm,

- długość pręta między odgięciami: ±10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością.:  ±1  mm  (wzajemne  odległości

mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:

-  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie powinno przekraczać 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej

ich liczby na rym pręcie,

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nic powinna przekraczać ±0.5 cm,

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  w  stosunku  do  obmiaru    robót    podano  ST0  „Ogólna  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”

Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostką  obmiarowa  wykonania  zbrojenia  jest  1  kilogram.  Do  obliczania  należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych  średnic  pomnożoną  odpowiednio  przez  ich  masę  jednostkową  (kg/m).

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani

drutu  wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  tez  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach  większych  od  wymaganych  w dokumentacji projektowej.

Jednostka obmiarową robót betonowych jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji

betonowej lub żelbetowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru  robót  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja

techniczna  wykonania  i  odbioru  robót”  Odbioru  dokonuje  Roboty  uznaje  się  za

wykonane  prawidłowo,  jeśli  są  wykonane  zgodnie  z  projektem,  ST,  wymaganiami

Inspektora Nadzoru

Odbiór  końcowy  wykonania  zbrojenia  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez

Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na  rozpoczęcie  betonowania  elementów,  których zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach.

- rozstawu strzemion.

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robót”

Przyszły  kontrakt  rozliczany  będzie  jako  iloczyn  ceny  jednostkowej  i  ilości  faktycznie

wykonanych  robót,  a  składający  ofertę  Wykonawca  powinien  przedłożyć  w  ofercie

łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót.

Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuje:

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,

- łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub, „na zakład”,

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiazałkowego w deskowaniu zgodnie 2 dokumen-

tacją projektową i niniejszą ST,

- wykonanie badań i pomiarów,

-  oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących  własność  Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje:

-  próby przygotowawcze

-  projektowanie mieszanki betonowej

-  przygotowanie mieszanki betonowej

-  transport mieszanki betonowej

-  deskowanie,

- układanie mieszanki betonowej,

- pielęgnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy  związane    podano  w  ST0  „Ogólna  specyfikacja  techniczna  wykonania

i odbioru robót” Ponadto przepisami związanymi są:

10.1.NORMY DOTYCZĄCE ZBROJENIA

PN-ISO 6935-1:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

PN-ISO  6935  1/AK:1998  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  gładkie.  Dodatkowe

wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998   Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991   Pręty żebrowane.

PN-ISO  6935-2/AK:1998  Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  żebrowane.  Dodatkowe

wymagania.

Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215     Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki: 1.BI 4/91 poz. 27     2.BI 8/92 poz. 38 Zmiany    1. BI 4/84 poz. 17

PN-B-06251    Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki.

PN-H-04408    Metale. Technologiczna próba zginania.

PN-EN 10002-1    Metale:  Próba  rozciągania.  Metoda  badania  w  temperaturze

otoczenia.

PN-B-03264    Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

10.2. NORMY DOTYCZĄCE DESKOWAŃ

PN-89/D-95017     Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000     Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

PN-72/D-96002     Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia

PN-59/M-82010    Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121    Śruby z łbem kwadratowym

PN-88/M-82151    Nakrętki kwadratowe

PN-85/M-82503    Wkręty do drewna ze łbem stożkowym

PN-85/M-82505    Wkręty do drewna ze łbem kulistym

BN-87/5028-12     Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i

kwadratowym

10.3. NORMY DOTYCZĄCE BETONU

PN-86/B-01300     Cementy. Terminy i określenia.

PN-88/B-04300     Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. PN-76/B-06000     Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek.

PN-88/B-30000     Cement portlandzki.

BN-88/6731-08     Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01   Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie

badań.

PN-76/B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

zanieczyszczeń obcych.

PN-78/B-06714/13   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów

mineralnych.

PN-78/B-06714/15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.

PN-77/B-06714/17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

PN-77/B-06714/18   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą

bezpośrednią.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

zanieczyszczeń organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą

bromową.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na

miażdżenie.

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.

BN-84/6774-02   Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni

drogowych.

PN-87/B-06721   Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-88/B-06250   Beton zwykły.

BN-73/6736-01   Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na

ściskanie.

BN-78/6736-02   Beton zwykły. Beton towarowy.

BN-62/6738-05   Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06   Beton hydrotechniczny Badania składników betonu.

BN-76/6722-04   Kruszywo z keramzytu

10.4. NORMY DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI BETONOWYCH

PN-91/S-10042   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Projektowanie.

PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa

badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-74/B-06262   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Projektowanie.

SST 9  ŚLUSARKA BUDOWLANA

INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH  CPV45421160-3

1. WSTĘP

1.1.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące przygotowania terenu pod roboty związane z wymianą chodników przy ul. Okrzei/Sokolskiej w Katowicach.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST9) jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Zakres  robót  objętych  niniejszą  specyfikacją  techniczną  obejmuje  działania  mające  na celu montaż drobnych elementów ślusarskich a w szczególności:

•  Wykonanie i montaż balustrad stalowych na schodach

2.  MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  w  stosunku  do  wykorzystanych  materiałów  podano  ST0  „Ogólna specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót”  Wszystkie  materiały  użyte  do budowy  powinny  pochodzić  tylko  ze  źródeł  uzgodnionych  i  zatwierdzonych  przez Nadzór.

Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument

(deklaracja  zgodności)  potwierdzający  jego  jakość  na  podstawie  przeprowadzonych

badań. Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające aprobatę techniczną IBDiM.

Do wykonania robót należy użyć zgodnie z dokumentacją projektową:

- Balustrada z pochwytem stalowym, z pomalowaniem farbami.

Balustrada  wykonana  zostanie  z  ocynkowanych  profili  stalowych  50x50x4mm.

Mocowanie balustrady nastąpi za pomocą marki stalowej kotwionej 2 kotwami Hilti fi 12

- wieszaki na pranie o konstrukcji z słupków i poprzeczek stalowych ø60mm, gr. ścianki

5mm,  zabezpieczony  antykorozyjnie  oraz  pokryty  emalią  rozcieńczalnikową

wierzchniego krycia kolor RAL2007, Kotwy mocujące linki - wkręcana w grunt - 60cm

(50cm w gruncie), średnica kotwy 70mm, drut ø8mm, stal nierdzewna A2

- wykonanie konstrukcji metalowych ławek nietypowych z profili zamkniętych  50x50

zabezpieczonych farbą podkładową po montażu konstrukcji

3.  SPRZĘT

Ogólne  wymagania  w  stosunku  do  wykorzystanego  sprzętu  podano  ST0  „Ogólna

specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót”.  Roboty  należy  wykonywać

z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla

wykonania określonych robót.

Roboty  wykonuje  się  ręcznie  przy  pomocy  drobnego  sprzętu  wskazanego  przez

producenta wyrobu lub Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  w  stosunku  do  stosowanego  transportu  podano  ST0  „Ogólna

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”.

Elementy  metalowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu;  w  trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Wykonawca  jest  zobowiązany  na  własny  koszt  do  usunięcia  wszelkich  uszkodzeń

i zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne  wymagania  wykonania  robót  podano  ST0  „Ogólna  specyfikacja  techniczna

wykonania  i  odbioru  robót”.

Balustrady, wieszaki metalowe i konstrukcja ławek nietypowych:

- wykonanie według projektu architektonicznego

- projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi

- regulacja układu słupków i poprzeczek podczas montażu

- wysokość poręczy i pochwytów: min. 110cm nad posadzką

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  wymagania  w  stosunku  do  kontroli  jakości  robót    podano  ST0  „Ogólna

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”.

Kontrola jakości prac obejmuje:

- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów i

atestów

- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń

- zachowanie wymiarów elementów według projektu oraz punktu

5. WYKONANIE ROBÓT niniejszego opracowania

- zgodną z projektem rektyfikację i wzajemne dopasowanie elementów konstrukcyjnych

(odchylenia nie większe niż 2mm na 1mb).

- odchylenie elementów liniowych nie może przekraczać 2mm na 1mb - odchylenie

płaszczyznowe nie większe niż 2mm na 1mb

- stabilność i bezpieczeństwo zmontowanych elementów - odpowiadające projektowi

parametry wytrzymałości konstrukcyjnej elementów

- brak nieprzewidzianych projektem szczelin i różnic dystansowych –

brak naruszeń podczas montażu powierzchni powłok malarskich

Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny

zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  wymagania  w  stosunku  do  obmiaru    robót    podano  ST0  „Ogólna  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”

Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostkami  obmiarowymi  są  1  m  dla  wykonywanej  balustrady,

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru  robót  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja

techniczna  wykonania  i  odbioru  robót”  Odbioru  dokonuje  Nadzór  po  sprawdzeniu

prawidłowości wykonania robót na podstawie wyników badań  i pomiarów wykonanych

zgodnie z pkt 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robót”

Przyszły  kontrakt  rozliczany  będzie  jako  iloczyn  ceny  jednostkowej  i  ilości  faktycznie wykonanych  robót  dla  poszczególnych  nawierzchni,  a  składający  ofertę  Wykonawca powinien  przedłożyć  w  ofercie  łączną  cenę  usługi  w  rozbiciu  na  elementy  zestawione  w Specyfikacji Robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy  związane    podano  w  ST0  „Ogólna  specyfikacja  techniczna  wykonania

i odbioru robót” Ponadto należy uwzględnić normy podane poniżej:

1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.

Nr75, poz.690) 2.PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje – Rodzaje i

wymiary funkcjonalne

3.  PN-EN  131-2+AC:1997/  Drabiny  -  Wymagania  i  badania  oraz  oznakowanie  Inne przepisy

a)  Instrukcje  stosowania  materiałów  i  montażu  urządzeń  wydane  przez Producentów.

b) Świadectwa dopuszczenia materiałów do stosowania wydane przez Instytut Techniki

Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje.

c) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I, II,

część I~IV,

d) Szczegółowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do użytku dystrybutorów technologii

określonych materiałowo w dokumentacji technicznej